תיאור

DOMOSIL-POOL חומר איטום מסיליקון אצטי, להטבלה במים (בריכות שחייה, אקווריומים וכו') שמקנה:

* עמידות מכנית גבוהה
* עמידות בתנודות טמפרטורה בין 50- ל-200+ C°
* חיבור מצוין עם כל סוג של חומר בניין
* סיבולת מעולה בפני התיישנות ומים

תחומי יישום

DOMOSIL-POOL מתאים לאיטום תפרים מאונכים ומאוזנים ברוחב 40-3 מ"מ. מתאים לשימוש בתוך מבנים וגם בחוץ. נדבק מצויין לחומרים כגון זכוכית, אלומיניום, פורצלן (אריחים, מוצרים סניטריים) וכו'.   
מתאים לאטימת חיבורים באקווריומים, סירות, מבנים מזכוכית וכו'. לא ניתן לצבוע עליו.

מידע טכני

בסיס: סיליקון  
טמפרטורת יישום: בין -°C5+ ל-°C40+  
צבע: שקוף  
היווצרות קרום: לאחר 7 דק' (°C23,

50% לחות יחסית)  
מהירות הבשלה: 4.5 מ"מ ביום הראשון

10 מ"מ בשבוע  
קשיות בסולם SHORE A: 23  
תזוזת תפר מקובלת: 25%  
התארכות בשבר (%) DIN 53504 550%

הוראות השימוש

**1. מצע**

על המצע להיות נקי מאבק, חלקיקים, גריז, וכו'. רצוי לנקות את התפר באמצעות מברשת צבע או מברשת ברזל ואז לנקות עם אויר דחוס.

יש להניח נייר-דבק לאורך קצוות התפר כדי למנוע לכלוך לא רצוי של הקצוות, ולהסיר את נייר-הדבק מיד לאחר אטימת התפר (לפני שנוצר קרום).

2. יישום

**יש להכניס שפופרת לאקדח המיוחד ולחתוך את קצה הזרבובית באלכסון, כך שהיא לא תתאים לתוך התפר אלא רק תיגע ותחליק לאורך הקצוות.**

**יש ליישם סיליקון ע"י דחיקת השפופרת לאורך ציר התפר בזווית של °45.**

**יש להחליק את הסיליקון עם אצבע או עם שפכטל, כשהוא עדיין טרי.**

**ניקוי כלים:**

**יש לנקות את הכלים ביסודיות עם מים כל עוד החומר טרי. אם החומר התקשה, יש לנקות את הכלים באופן מכני.**

צריכה

* **תפר 10 מ"מ × 10 מ"מ:  
  1 שפופרת / 3 מ' של אורך תפר.**
* **תפר 5 מ"מ × 5 מ"מ:  
  1 שפופרת / 12 מ' של אורך תפר.**

אריזה

שפופרת של 280 מ"ל.

איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור אם מאוחסן בתנאים יבשים ומוגן מתנאי קרה.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.